HARD STONE 2K

Двухкомпонентное полиуретановое связующее для любых видов натурального и искусственного камня

| Описание | HARD STONE 2K представляет собой двухкомпонентное полиуретановое связующее, сочетающее высокую прочность и водостойкость после отверждения. Предназначено для производства дорожных покрытий на базе минеральных наполнителей: природный камень, мраморная и гранитная крошка, речная галька, цветное стекло, декоративный песок, металл, пластик, стеклоткань и т.д. В сочетании с фракционированным сухим наполнителем связующее позволяет получить формованные изделия и покрытия высокой пористости, хорошо пропускающие воду и всегда остающиеся сухими. Применяется для создания бордюров, устройства садовых дорожек, частных парковок, площадок для мойки автомобилей, элементов декора в ландшафтном дизайне и приусадебном хозяйстве. Используется в строительстве автомобильных и железных дорог - для предотвращения осыпания и обеспечения фиксации щебня, укрепления грунтов на откосах. |
| --- | --- |
| Область применения | Дорожное строительство. Берегоукрепление. Ландшафтное строительство. Ремонт и восстановление бетонных конструкций и промышленных полов. Устройство промышленных покрытий полов. |
| Отличительные свойства связующего | Не содержит растворители, не имеет запаха. Универсально и хорошо совместимо с различными видами фракционированных наполнителей. Устойчиво к воздействию воды, плесневых и грибковых микроорганизмов, нефтепродуктов, минеральных масел, бензину, растворов кислот и щелочей. Выдерживает температуры от -600С до +1200С. Имеет высокую адгезию к различным основаниям – камню, бетону, ЦПС, дереву, стеклу, металлу и др. |
| Расход | Наполнитель: 90,9 – 94,3% (масс.). Связующее: 5,5-9,1% (масс.). |
| Очиститель | Метиленхлорид, ацетон, нефрас. |
| Срок хранения | 6 мес. в герметичной упаковке при +00 - +300С. |
| Упаковка | Компонент «А»: 19,6 кг; компонент «Б»: 12,25 кг. |

Технические характеристики

| Параметр | Компонент «А» | Компонент «Б» |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид | Вязкая желтоватая жидкость | Низковязкая коричневая жидкость |
| Сухой остаток | 100% | 100% |
| Соотношение смешивания по массе: | 1,6 | 1 |
| Динамическая вязкость при +250С, мПа*сек. | 800 – 1200 | 200 – 300 |
| Плотность при +25 (С, г/см3 | 0,98 | 1,23 |
| Параметр | HARD STONE 2K |
| Внешний вид | Желтоватый–в объеме, бесцветный–в тонком слое |
| Плотность при +25 (С, г/см3 | 1,10 |
| Динамическая вязкость при +250С, мПа*с | 500 – 800 |
| Жизнеспособность в массе при +20(С, мин | 25–35 |
| Жизнеспособность в массе смеси связующего с каменной крошкой в массовом соотношении 3-6:100 при +20(С, мин | 35 – 45 |
| Время набора технологической прочности смеси связующего с каменной крошкой в массовом соотношении 3-6:100 при +20(С, ч | 24 |
| Твердость по Шору D, усл.ед., не менее | 50 |
| Предел прочности при разрыве, МПа, не менее | 15 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 20 |
| Умеренная пешеходная нагрузка при +20(С, ч | 24 |
| Полная водостойкость при +20(С, дн. | 5-7 |

Рекомендации по применению

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ:

- Покрываемые поверхности должны соответствовать СНиП 2.03.13-88 «Полы» и СНиП

3.0403-87 «Изоляционные и отделочные работы»: прочность на сжатие – не менее 20

МПа; прочность на отрыв – не менее 1,5 МПа; ровность – не более 2 мм на двухметровой

рейке.

- Неподвижные усадочные и прочие трещины и выбоины основания должны быть

расшиты и обработаны соответствующими ремонтными составами. В качестве

ремонтного состава для выбоин может использоваться смесь TOPFLOOR EPO 020 с

сухим кварцевым песком в соотношении 1:4.

- Поверхности цементных и металлических оснований должны быть очищены от

цементного молочка, грязи,  масел, продуктов коррозии и окалины путем шлифования

или пескоструйной обработки. Поверхностные разрушения, неровности и шероховатости

основания должны быть устранены механически посредством фрезерования,

шлифования, зачистки жесткими щетками, дробеструйной и пескоструйной обработкой.

- Подвижные трещины и температурные швы должны быть заполнены

высокомодульным полиуретановым герметиком.

- Удаление пыли и промывка отшлифованного пола должны производиться  с помощью

промышленных моющих пылесосов.

ПОДГОТОВКА СОСТАВА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ:

ИНСТРУМЕНТЫ:

- электронные весы для взвешивания компонентов;

- бетономешалка/промышленный миксер/дрель с насадкой (150-300 об/мин);

- чистая и сухая емкость;

- спиралевидная насадка с диаметром не менее 1/3 диаметра емкости;

- шпатель/терка и гладилка для разравнивания

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

- Обычный шпатель.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ МАТЕРИАЛА

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Влажность основания, не более (бетон / дерево / металл) | 4 / 12 / 5 масс.% |
| Влажность воздуха | при +200С | не более 80%, недопустимо образование росы |
|  | при +100С | не более 70%, недопустимо образование росы |
| Температура основания | на 30С выше точки росы |
| Температура воздуха | +12(С – +35(С* |

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВА (А/Б = 1,6/1):

- Перемешать емкость с компонентом «А».

- Перелить без остатка компонент «Б» в емкость с компонентом «А»; перемешать смесь 2-3 мин – до однородного по цвету и вязкости состояния.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОСНОВАНИЯ и СОСТАВА К НАНЕСЕНИЮ:

- Загрунтовать поверхность основания: сухого - грунтом-праймером TOPFLOOR-50

(расход: 100-200 г/м2; нанесение основного состава – через 1-2 ч); влажного –

TOPFLOOR EPO 050 (расход: 300-400 г/м2; нанесение основного состава – через

5-7 ч).

- Перемешать (удалить расслоение) содержимое ведра с компонентом «А»

низкооборотной, менее 600 оборотов в минуту, дрелью.

- Вылить содержимое ведра «Б» в ведро «А» и тщательно, особенно возле дна и

стенок банки, перемешать низкооборотной дрелью до гомогенного (однородного)

состояния в течение 3-5 минут (дрель включать только после погружения насадки

в материал).

- Перелить клей в чистую, сухую емкость и, с целью исключения непромесов,

дополнительно перемешать.

ВРЕМЯ ВЫРАБОТКИ МАТЕРИАЛА (СМЕСИ КОМПОНЕНТОВ)

| Рабочее время | Температура |
| --- | --- |
|  | +50С | +100С | +200С | +300С |
| Время выработки смеси компонентов | 35 мин | 30 мин | 25 мин | 15 мин |

Нанесение

ВАРИАНТ 1.

- Ввести в смеситель необходимое количество чистого и сухого наполнителя подобранной фракции.

- Ввести в смеситель требуемое количество связующего (4-6% от массы наполнителя).

- Тщательно перемешать смесь до  получения однородной по консистенции и цвету массы – не менее 5-10 мин.

- Выложить смесь в течение 35-45 мин. после приготовления на предварительно прогрунтованное составом TOPFLOOR-50/TOPFLOOR EPO 050 основание или в приготовленную пресс-форму, предварительно обработанную антиадгезионным слоем.

- Разровнять покрытие гладилкой в течение 35-45 мин. после приготовления (время сохранения связующим свойств липкости).

- Уплотнить покрытие до требуемой толщины с помощью металлического валка, смазанного антиадгезивом или гладилкой.

ВАРИАНТ 2.

- Выложить наполнитель на предварительно прогрунтованное составом TOPFLOOR-50/TOPFLOOR EPO 050 основание или в приготовленную пресс-форму, предварительно обработанную антиадгезионным слоем.

- Равномерно распылить (пролить из лейки) связующее с расходом 3-5 кг/м2 для обеспечения его проникновения в структуру наполнителя на глубину 10-20 см.

- Разровнять покрытие гладилкой в течение 35-45 мин. после приготовления (время сохранения связующим свойств липкости).

- Уплотнить покрытие до требуемой толщины с помощью металлического валка, смазанного антиадгезивом или гладилкой.

ВНИМАНИЕ! Уложенное покрытие набирает прочность согласно установленной динамике:

НАБОР ПРОЧНОСТИ ПОКРЫТИЯ

| Уровень нагрузки | Температура |
| --- | --- |
|  | 00С | +100С | +200С | +300С |
| Пешеходное движение | 96 ч | 48 ч | 24 ч | 16 ч |
| Легковой автотранспорт | 12 дн | 6 дн | 3 дн | 2 дн |
| Полная эксплуатационная нагрузка | 10-12 дн | 6-8 дн | 3-5 дн | 2-3 дн |

ВНИМАНИЕ: в течение 6-8 ч воздействие атмосферных осадков недопустимо.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ и ХРАНЕНИЯ:

- Транспортирование и хранение материала должно осуществляться в соответствии с ГОСТ 9980.5. Перевозка осуществляется всеми видами транспортного средства крытого типа при температуре не ниже +15 0С и не выше +30 0С.

- В случае переохлаждения материала возможны нарастание вязкости и частичная кристаллизация. Восстановить нормативные свойства материала можно его выдерживаем при температуре +200 - +300С не менее 24 ч.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ при РАБОТЕ с МАТЕРИАЛОМ:

- Обеспечить вентиляцию в закрытом помещении. При недостаточной вентиляции пользоваться индивидуальными средствами защиты (ИСЗ).

- Не производить сварочные работы, пользоваться открытым огнем.

- Материал может вызывать раздражение кожи, при нанесении использовать ИСЗ.

- При попадании материала на слизистую оболочку или в глаза – немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.